Описание

Термопластичный герметик STIZ 10 изготовлен на основе полиизобутиленового каучука и предназначен для герметизации первого контура стеклопакетов с помощью бутилэкструдеров.

- Очень низкая проницаемость паров воды.

- Хорошая адгезия к стеклу, алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали.

- Устойчивость к старению.

- Импортное сырье.

Основные характеристики для переработки

| Цвет | Черный |
| --- | --- |
| Консистенция | Твердая масса |
| Температура переработки | +110 до +130°C |
| Форма поставки | Картриджи 7 кг. Диаметр 190 мм. |

Рекомендации при переработке

- Для обеспечения адгезии герметизируемые поверхности должны быть чистыми: не пыльными, сухими и не жирными. При подготовке образцов к испытаниям в качестве средства очистки рекомендуется применять деминерализованную воду.

Физико-химические характеристики:

| Основа | Синтетический каучук (полиизобутилен), без растворителей |
| --- | --- |
| Цвет | черный |
| Плотность | около 1,22 (г/см3) | DIN 53 479, +23°C |
| Газопроницаемость | < 0,003 г/м2 • час | EN 1279.4 |
| Паропроницаемость | < более 0,01 г/м2 • день | EN 1279.4 |
| Летучие вещества | ≤ 0,5% | EN 1279.6, часть G |
| Испаряемость | Без видимого налета | EN 1279.6, часть C |
| Пенетрация | около 44 | ISO 2137 |
| Класс опасности | Не опасный |
| Хранение | В сухом помещении при комнатной температуре не менее 24 месяцев |